|  | Heat resistant Aluminum Top Coat |
| --- | --- |
|  | Ingradients | QTY |  |  |
|  | Aprez SE 650 | 15 |  |  |
|  | Xylene | 22.2 |  |  |
|  | Ethyl cellulose M100 | 0.3 |  |  |
|  | Molecular sieves | 0.5 |  |  |
|  | Leafing Al Paste | 37 |  |  |
|  | Solvent C9 | 25 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  | Heat resistant Black Top Coat |
|  | Raw Materials | Wt.% |  |  |
|  | Aprez ES 650 | 16.5 |  |  |
|  | Bayferrox black pigment | 6.71 |  |  |
|  | Steatite(500 mesh) | 4.7 |  |  |
|  | Mica(240 mesh) | 12.75 |  |  |
|  | Zn phosphate | 3.35 |  |  |
|  | Benton 38 (10% in Xylene) | 5.1 |  |  |
|  | Xylene | 39.89 |  |  |
|  | Butanol | 11 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  | Heat resistant Primer |
|  |  | Weight % |  |  |
|  | Eprez SE 650 | 34.50 |  |  |
|  | Xylene | 4.50 |  |  |
|  | Butanol | 5.50 |  |  |
|  | Benton 38(10 % in Xylene) | 7.50 |  |  |
|  | Zn phosphate | 5.00 |  |  |
|  | MIO | 19.00 |  |  |
|  | Mica (240 mesh) | 24.00 |  |  |
|  |  | 100.00 |  |  |